12254 UB R ESNEK REFÜJ BAŞI LEVHASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Tasarım bir Esnek Refüj Başı levhasıdır. Tabanı dikdörtgen şeklinde olup boğazdan gövdeye kadar olan kısmı araç çarptığı zaman esnemesi ve zararı en aza indirgemesi için körük şeklindedir. Gövdenin yukarısı daire şeklinde olup alt kısmındaki keskin kenarlar yuvarlatılmıştır. Gövdenin kenar duvarları içine oyulmuş ve her iki yöne de reflektif yapıştırma alanları oluşturulmuştur. Gövdenin üzerinde yansıtıcı yönlendirme işareti bulunmaktadır ve alternatif yönlendirme işaret seçenekleri de vardır. Zemine bağlantı için 4 adet bağlantı yuvası vardır.

Boyutlar: Esnek Refüj Başı levhası ve montaj elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık:   2.00 kg ± % 5 dir.

Renk: Esnek Refüj Başı levhası siyah renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Gövdenin tabandan sonraki kısmındaki körük, Esnek Refüj Başı levhasının bükülmesi esnasında esneklik sağlayarak direncinin ve ömrünün artmasını sağlar.

- Esnek malzemeden imal edilmiş olup, kırılmaz, darbelere dayanıklıdır.

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Esnek Refüj Başı levhası malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki TPU (Polyurethane) malzemedir.

Elastollan R 590 A 53

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | DIN EN ISO 1183-1-A | g/cm³ | 1,25 |
| Sertlik | DIN ISO 7619-1 | Shore A | 94 |
| Gerileme direnci | DIN 53504-S2/ISO 37 | MP a | 50 |
| Kopmada uzama | DIN 53504-S2/ISO 37 | % | 600 |
| Yırtılma direnci | DIN ISO 34-1 Bb | N/mm | 100 |
| Açınma kaybı | DIN ISO 4649-A | mm³ | 35 |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Esnek Refüj Başı levhası plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø18x90 mm

Trifon vida Ø10x105 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler 2’şer adet olarak karton kutular içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. REFLEKTİF MALZEME

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

ÜRÜN: MİKROPRİZMATİK

TEST  : TS EN 13422

EK-2/2

EK-3/3