12273 UB R ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki şerit ayırıcı esnek delineator, gövdesi ve tabanıyla bir bütün halindedir. Gövdenin taban kısmı körüklüdür. Gövdesinin, körüklü kısımdan sonraki bölümünde 3 adet reflektif yatağı vardır  ve 2 adet reflektif bant yapıştırılır. Gövdenin, dikey eksende, tepeden itibaren ortası deliktir. Tabanı dairesel olup, üzerinde 3 adet zemine bağlantı deliği vardır. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyi düzgün ve pürüzsüzdür. Yüzeyindeki çıkıntılı kısımlar ve reflektif yatakları birbirine paraleldir.

Boyutlar: Delineatorün ve montaj elemanlarının boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 0.73 kg ± %5 dir.

Renk: Delineator turuncu renklidir, UV katkılıdır. Reflektif bantlar gümüş renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Gövdenin tabandan sonraki kısmındaki körük, delineatorün bükülmesi esnasında esneklik sağlayarak direncinin ve ömrünün artmasını sağlar.

- Esnek malzemeden imal edilmiş olup, kırılmaz, darbelere dayanıklıdır.

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Delinatorün malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki TPE malzemedir.

| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 2781 | g/cm³ | 0.9 |
| Kopma çekme mukavemeti | ISO 37 | Mpa | 11.0 |
| %100 Esneklik modülü | ISO 37 | Mpa | 5.5 |
| Kopma uzaması | ISO 37 | % | 600 |
| Yırtılma mukavemeti | ISO 34-1 | kN/m | 70 |
| Aşınma direnci | DIN 53516 | mm³ | - |
| Sertlik | ISO 868 | Shore | 90 A |

EK-1/3

Malzemeler -20°C ile +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Delineator, tabanı ile beraber bir bütün halinde plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø16xH90xØ10 mm

Trifon vida ST Ø10xH105 mm

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile beraber 12 adet olarak kolilerde paketlenerek sevk edilir.

2. REFLEKTİF BANT

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

EN 13422+A1 TEST ÖLÇÜM DEĞERLERİNİ KARŞILAR..

EK-2/3

12273 UB R

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe

Ölçüde Genel Tolerans ±%2 dir..

EK-3/3